# Standardprofiler

Hydro Extrusion Denmark A/S har et bredt udvalg af standardprofiler, der omfatter mere end 1300 værktøjer. Mange af disse profiler lagerføres hos vor samarbejdspartner, Metalcentret. Dette vil endvidere fremgå af de enkelte oversigter, hvor der ud for profilnummeret i givet fald er angivet en \*.

Såfremt der ønskes profiler, der ligger udenfor vort program over standardprofiler, er De velkommen til at kontakte os.   
  
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl. Ved bestilling af standardprofiler skal der rekvireres en profiltegning fra Hydro Extrusion Denmark A/S, så det tilsikres, at dimensioner og tolerancer er som forventet.



# Standardprofile

Hydro Extrusion Denmark A/S hat ein breites Sortiment von Standardprofilen, das mehr als 1300 Werkzeuge beinhaltet. Unser Kooperationspartner Metalcentret hat viele dieser Profile auf Lager. Dies wird auch aus den Übersichten, wo die Profilnummer mit einem \* angegeben ist, hervorgehen.  
  
Wenn Sie Profile wünschen, die nicht in unserem Sortiment zu finden sind, hören wir gern von Ihnen.

Evtl. Druckfehler vorbehalten. Bei der Bestellung von Standard Profilen muß eine Profilzeichnung bei Hydro Extrusion Denmark A/S angefordert werden, um zusichern zu können, daß die Dimensionen und Toleranzen den Erwartungen entsprechen.

# Standard profiles

Hydro Extrusion Denmark A/S offers a wide selection of standard profiles that includes more than 1300 dies. Our partner, Metalcentret, has a lot of these profiles on stock. Furthermore, this appears from the individual surveys where the profile number in that case is marked with a \*.

If you require profiles not included in our selection of standard profiles, please contact us.

Any misprints excepted. When ordering standard profiles a profile drawing must be ordered at Hydro Extrusion Denmark A/S, to guarantee that dimensions and tolerances are as expected.  
  
Hydro Extrusion Denmark A/S · Bygmestervej 7 · DK-6270 Tønder · www.hydro.com · [sales.dk@hydro.com](mailto:sales.dk@hydro.com)

**Indhold / Contents / Inhalt**

Klik på den ønskede kategori

Choose the desired category

Wählen Sie bitte die gewünschte Kategorie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dansk** | **English** | **Deutsch** |
| Runde Rør | Round Tubes | Rundrohre |
| Rundstænger | Round Rods | Rundstangen |
| Sekskant Profiler | Hexagan Bars | Sechseck Profile |
| U-Profiler | U-Channels | U-Profile |
| L-Profiler | L-Sections | L-Profile |
| Hatte Profiler | Top Hat Sections | Hut Profile |
| Ligebenede Vinkler | Equal Angels | Gleichschenklige Winkel |
| Uligebenede Vinkler | Unequal Angels | Ungleichschenklige Winkel |
| H-Profiler | H-Sections | H-Profile |
| Halvrunde Profiler | Half-Round Mouldings | Halb-Rund Profile |
| System Profiler | System Sections | System Profile |
| Ligebenede T-Profiler | Equal T-Sections | Gleichschenklige T-Profile |
| Uligebenede T-Profiler | Unequal T-Sections | Ungleichschenklige T-Profile |
| Z-Profiler | Z-Sections | Z-Profile |
| Z-Profiler (Special) | Z-Sections (Special) | Z-Profile (Spezial) |
| h-Profiler | h-Sections | h-Profile |
| C-Profiler | Channels | C-Profile |
| Firkantrør | Rectangular Tubes | Viereck Rohre |
| Firkantstænger | Square Bars | Viereck-Stangen |
| Fladskinner | Flat Bars | Flachschienen |
| W-Profiler | W-Sections | W-Profile |


Hydro Extrusion Denmark A/S · Bygmestervej 7 · DK-6270 Tønder · www.hydro.com · [sales.dk@hydro.com](mailto:sales.dk@hydro.com)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **T (mm.)** | **Text** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XRR3102 | 10,00 | 1,00 |  | 76 | 31 |
| \* | XRR3104 | 10,00 | 1,50 |  | 108 | 31 |
| \* | XRR3106 | 10,00 | 3,00 |  | 178 | 31 |
| \* | XRR3103 | 12,00 | 1,00 |  | 93 | 38 |
| \* | XRR3101 | 12,00 | 1,50 |  | 134 | 38 |
| \* | XRR3129 | 12,00 | 2,00 |  | 170 | 38 |
| \* | XRR3133 | 12,00 | 3,00 |  | 229 | 38 |
| \* | XRR3130 | 13,00 | 1,50 |  | 146 | 41 |
| \* | XRR3142 | 14,00 | 1,00 |  | 110 | 44 |
| \* | XRR3140 | 14,00 | 3,00 |  | 280 | 44 |
|  | XRR3164 | 14,90 | 2,20 | Spec. | 233 | 47 |
| \* | XRR3115 | 15,00 | 1,00 |  | 119 | 47 |
| \* | XRR3119 | 15,00 | 1,50 |  | 172 | 47 |
| \* | XRR3116 | 15,00 | 2,00 |  | 221 | 47 |
| \* | XRR3126 | 15,00 | 3,00 |  | 305 | 47 |
| \* | XRR3145 | 16,00 | 1,00 |  | 127 | 50 |
| \* | XRR3148 | 16,00 | 2,00 |  | 238 | 50 |
| \* | XRR3153 | 16,00 | 3,00 |  | 331 | 50 |
| \* | XRR3150 | 16,20 | 1,50 | Spec. | 186 | 51 |
| \* | XRR3117 | 18,00 | 1,00 | Spec. | 144 | 57 |
| \* | XRR3125 | 18,00 | 1,50 |  | 210 | 57 |
| \* | XRR3124 | 18,00 | 2,00 |  | 271 | 57 |
| \* | XRR3156 | 18,00 | 2,50 |  | 329 | 57 |
|  | XRR3118 | 19,00 | 0,90 |  | 142 | 60 |
| \* | XRR3160 | 19,00 | 1,20 |  | 181 | 60 |
| \* | XRR3121 | 19,00 | 1,50 |  | 223 | 60 |
| \* | XRR3158 | 19,00 | 2,00 |  | 288 | 60 |
| \* | XRR3157 | 19,00 | 3,00 |  | 407 | 60 |
| \* | XRR3123 | 20,00 | 1,00 |  | 161 | 63 |
| \* | XRR3200 | 20,00 | 2,00 |  | 305 | 63 |
| \* | XRR3203 | 20,00 | 3,00 |  | 433 | 63 |
| \* | XRR3208 | 22,00 | 1,00 |  | 178 | 69 |
|  | XRR3220 | 22,00 | 1,25 | Spec. | 220 | 69 |
| \* | XRR3218 | 22,00 | 1,50 |  | 261 | 69 |
|  | XRR3201 | 22,00 | 1,50 | Spec. | 261 | 69 |
| \* | XRR3217 | 22,00 | 2,00 |  | 339 | 69 |
| \* | XRR3221 | 22,00 | 3,00 |  | 483 | 69 |
|  | XRR3219 | 23,30 | 1,20 | Spec. | 216 | 73 |
| \* | XRR3224 | 24,00 | 2,00 |  | 373 | 75 |
| \* | XRR3225 | 25,00 | 1,00 |  | 204 | 79 |
|  | XRR3227 | 25,00 | 1,20 |  | 242 | 79 |
| \* | XRR3250 | 25,00 | 2,00 |  | 390 | 79 |
| \* | XRR3253 | 25,00 | 2,50 |  | 477 | 79 |
| \* | XRR3252 | 25,00 | 3,00 |  | 560 | 79 |
| \* | XRR3258 | 25,00 | 5,00 |  | 848 | 79 |
|  | XRR3251 | 25,30 | 1,50 | Spec. | 302 | 79 |
|  | XRR3256 | 25,40 | 1,60 | Spec. | 329 | 80 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **T (mm.)** | **Text** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
|  | XRR3261 | 25,40 | 6,00 |  | 987 | 80 |
|  | XRR3263 | 26,00 | 4,00 |  | 746 | 82 |
| \* | XRR3265 | 28,00 | 1,50 |  | 337 | 88 |
| \* | XRR3262 | 28,00 | 3,00 |  | 636 | 88 |
|  | XRR3267 | 28,00 | 10,00 |  | 1.544 | 89 |
| \* | XRR3317 | 30,00 | 1,00 |  | 246 | 94 |
| \* | XRR3301 | 30,00 | 1,50 |  | 363 | 94 |
| \* | XRR3302 | 30,00 | 2,00 |  | 475 | 94 |
| \* | XRR3318 | 30,00 | 2,50 |  | 583 | 94 |
| \* | XRR3303 | 30,00 | 3,00 |  | 687 | 94 |
| \* | XRR3309 | 30,00 | 4,00 |  | 882 | 94 |
| \* | XRR3305 | 30,00 | 8,00 |  | 1.493 | 94 |
| \* | XRR3306 | 31,00 | 1,50 |  | 375 | 97 |
| \* | XRR3131 | 32,00 | 1,50 |  | 388 | 101 |
| \* | XRR3307 | 32,00 | 2,00 |  | 509 | 101 |
| \* | XRR3308 | 32,00 | 2,50 |  | 626 | 101 |
| \* | XRR3304 | 32,00 | 3,50 |  | 846 | 101 |
| \* | XRR3312 | 33,00 | 3,00 |  | 764 | 104 |
|  | XRR3334 | 34,00 | 1,50 |  | 414 | 107 |
| \* | XRR3350 | 35,00 | 2,00 |  | 560 | 110 |
| \* | XRR3351 | 35,00 | 2,50 |  | 689 | 110 |
| \* | XRR3360 | 35,00 | 3,00 |  | 814 | 110 |
| \* | XRR3357 | 35,00 | 4,00 |  | 1.052 | 110 |
| \* | XRR3352 | 35,00 | 5,00 |  | 1.272 | 110 |
| \* | XRR3354 | 35,00 | 7,50 |  | 1.749 | 110 |
|  | XRR3362 | 37,50 | 2,20 | Spec. | 673 | 118 |
|  | XRR3356 | 38,00 | 1,20 |  | 375 | 119 |
| \* | XRR3365 | 38,00 | 2,00 | Spec. | 611 | 119 |
| \* | XRR3353 | 38,00 | 3,00 |  | 891 | 119 |
| \* | XRR3366 | 38,50 | 1,20 | Spec. | 395 | 121 |
| \* | XRR3401 | 40,00 | 1,50 |  | 490 | 126 |
| \* | XRR3400 | 40,00 | 2,00 |  | 645 | 126 |
| \* | XRR3408 | 40,00 | 3,00 |  | 942 | 126 |
| \* | XRR3407 | 40,00 | 5,00 |  | 1.484 | 126 |
| \* | XRR3404 | 40,00 | 7,50 |  | 2.068 | 126 |
| \* | XRR3411 | 40,00 | 10,00 |  | 2.545 | 126 |
| \* | XRR3410 | 42,00 | 2,00 |  | 679 | 132 |
| \* | XRR3406 | 42,00 | 3,00 |  | 992 | 132 |
| \* | XRR3405 | 42,00 | 3,50 |  | 1.143 | 132 |
| \* | XRR3413 | 45,00 | 2,50 |  | 901 | 141 |
| \* | XRR3416 | 46,50 | 1,20 | Spec. | 480 | 146 |
| \* | XRR3421 | 47,00 | 2,00 |  | 763 | 148 |
| \* | XRR3402 | 48,00 | 1,50 |  | 592 | 151 |
| \* | XRR3403 | 48,00 | 3,00 |  | 1.145 | 151 |
|  | XRR3480 | 48,00 | 4,00 |  | 1.493 | 151 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **T (mm.)** | **Text** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XRR3418 | 48,30 | 4,00 |  | 1.503 | 152 |
| \* | XRR3419 | 50,00 | 1,50 |  | 617 | 157 |
| \* | XRR3508 | 50,00 | 2,00 |  | 814 | 157 |
|  | XRR3512 | 50,00 | 2,50 |  | 1.007 | 157 |
| \* | XRR3509 | 50,00 | 3,00 |  | 1.196 | 157 |
| \* | XRR3517 | 50,00 | 7,50 |  | 2.704 | 157 |
| \* | XRR3515 | 50,00 | 10,00 |  | 3.393 | 157 |
| \* | XRR3519 | 50,00 | 15,00 |  | 4.453 | 157 |
|  | XRR3506 | 50,80 | 1,60 | Spec. | 680 | 160 |
| \* | XRR3514 | 51,00 | 1,20 | Spec. | 527 | 160 |
|  | XRR3555 | 55,00 | 4,70 | Spec. | 2.025 | 173 |
| \* | XRR3556 | 55,00 | 5,00 |  | 2.121 | 173 |
| \* | XRR3570 | 57,00 | 1,25 | Spec. | 591 | 179 |
|  | XRR3601 | 60,00 | 2,50 |  | 1.219 | 188 |
| \* | XRR3600 | 60,00 | 3,00 |  | 1.450 | 188 |
| \* | XRR3604 | 60,00 | 4,00 |  | 1.900 | 188 |
| \* | XRR3608 | 60,00 | 5,00 |  | 2.333 | 188 |
| \* | XRR3602 | 60,00 | 15,00 |  | 5.726 | 188 |
| \* | XRR3635 | 63,50 | 1,20 | Spec. | 660 | 200 |
| \* | XRR3609 | 65,00 | 2,50 |  | 1.325 | 204 |
| \* | XRR3666 | 65,00 | 3,50 |  | 1.826 | 204 |
| \* | XRR3607 | 65,00 | 10,00 |  | 4.665 | 204 |
| \* | XRR3757 | 70,00 | 3,00 |  | 1.705 | 220 |
| \* | XRR3752 | 70,00 | 5,00 |  | 2.757 | 220 |
| \* | XRR3522 | 70,00 | 30,00 |  | 8.482 | 220 |
| \* | XRR3762 | 75,00 | 1,50 |  | 935 | 236 |
| \* | XRR3755 | 75,00 | 2,50 |  | 1.537 | 236 |
| \* | XRR3763 | 75,00 | 3,50 |  | 2.123 | 236 |
| \* | XRR3756 | 75,00 | 15,00 |  | 7.634 | 236 |
|  | XRR3759 | 76,00 | 1,70 |  | 1.071 | 239 |
|  | XRR3760 | 76,00 | 3,00 |  | 1.858 | 239 |
| \* | XRR3753 | 76,20 | 2,00 | Spec. | 1.277 | 239 |
|  | XRR3761 | 76,20 | 5,00 |  | 3.020 | 239 |
| \* | XRR3801 | 80,00 | 2,00 |  | 1.323 | 251 |
| \* | XRR3322 | 80,00 | 4,00 |  | 2.579 | 251 |
| \* | XRR3804 | 80,00 | 5,00 |  | 3.181 | 251 |
| \* | XRR3805 | 80,00 | 15,00 |  | 8.270 | 251 |
| \* | XRR3523 | 80,00 | 20,00 |  | 10.179 | 251 |
| \* | XRR3314 | 85,00 | 2,50 |  | 1.749 | 267 |
| \* | XRR3825 | 85,00 | 5,00 |  | 3.393 | 267 |


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **T (mm.)** | **Text** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XRR3806 | 85,00 | 10,00 |  | 6.362 | 267 |
| \* | XRR3890 | 89,00 | 1,70 |  | 1.259 | 280 |
| \* | XRR3904 | 90,00 | 15,00 |  | 9.543 | 283 |
| \* | XRR3995 | 95,00 | 2,50 |  | 1.962 | 298 |
| \* | XRR3996 | 95,00 | 5,00 |  | 3.817 | 298 |
| \* | XRR3901 | 95,00 | 15,00 |  | 10.179 | 298 |
| \* | XRR4107 | 100,00 | 5,00 |  | 4.029 | 314 |
| \* | XRR4112 | 100,00 | 20,00 |  | 13.572 | 314 |
| \* | XRR4202 | 102,00 | 1,70 |  | 1.446 | 320 |
| \* | XRR4209 | 102,00 | 4,00 |  | 3.325 | 320 |
| \* | XRR4105 | 105,00 | 2,50 |  | 2.174 | 330 |
|  | XRR4106 | 110,00 | 3,00 |  | 2.723 | 346 |
| \* | XRR4210 | 110,00 | 10,00 |  | 8.482 | 346 |
| \* | XRR4111 | 115,00 | 2,50 |  | 2.386 | 361 |
| \* | XRR4253 | 120,00 | 2,50 |  | 2.492 | 377 |
| \* | XRR4255 | 125,00 | 3,00 |  | 3.021 | 391 |
| \* | XRR4252 | 125,00 | 4,00 |  | 4.105 | 393 |
| \* | XRR4256 | 127,00 | 1,80 |  | 1.912 | 399 |
| \* | XRR4402 | 140,00 | 5,00 |  | 5.726 | 440 |
| \* | XRR4511 | 153,00 | 2,50 |  | 3.191 | 481 |

**Rundstænger**

**Round Rods**

**Rundstangen**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **Gram/m.** | **Perimeter Abwicklung** |
| \* | XRD3103 | 6,00 | 76 | 19 |
| \* | XRD3055 | 8,00 | 136 | 25 |
| \* | XRD3102 | 12,00 | 305 | 38 |
| \* | XRD3109 | 14,00 | 416 | 44 |
| \* | XRD3115 | 15,00 | 477 | 47 |
| \* | XRD3151 | 16,00 | 543 | 50 |
| \* | XRD3110 | 19,00 | 766 | 60 |
| \* | XRD3200 | 20,00 | 848 | 63 |
| \* | XRD3251 | 25,00 | 1.325 | 79 |
| \* | XRD3301 | 30,00 | 1.909 | 94 |
| \* | XRD3320 | 32,00 | 2.171 | 101 |
| \* | XRD3350 | 35,00 | 2.598 | 110 |
| \* | XRD3380 | 38,00 | 3.062 | 119 |
| \* | XRD3400 | 40,00 | 3.393 | 126 |
| \* | XRD3450 | 45,00 | 4.296 | 141 |
| \* | XRD3455 | 50,00 | 5.301 | 157 |
|  | XRD3458 | 55,00 | 6,415 | 173 |
| \* | XRD3500 | 60,00 | 7.634 | 188 |

**Sekskant Profiler**

**Hexagan Bars**

**Sechseck Profile**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **Gram/m.** | **Perimeter Abwicklung** |
|  | XSK3170 | 16,00 | 660 | 58 |
|  | XSK3203 | 22,00 | 1.111 | 75 |

**U-Profiler**

**U-Channels**

**U-Profile**


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **R (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
|  | XUP3040 | 8,00 | 8,00 | 2,00 |  | 108 | 43 |
| \* | XUP3053 | 10,00 | 10,00 | 2,00 |  | 140 | 55 |
| \* | XUP3257 | 11,00 | 25,00 | 2,00 |  | 308 | 117 |
| \* | XUP3099 | 12,00 | 12,00 | 2,00 |  | 173 | 67 |
| \* | XUP3109 | 14,00 | 14,00 | 2,00 |  | 205 | 79 |
| \* | XUP3147 | 15,00 | 10,00 | 2,00 |  | 167 | 65 |
| \* | XUP3149 | 15,00 | 15,00 | 1,50 |  | 170 | 86 |
| \* | XUP3153 | 15,00 | 15,00 | 2,00 |  | 221 | 85 |
| \* | XUP3148 | 15,00 | 30,00 | 1,50 |  | 292 | 146 |
| \* | XUP3152 | 18,00 | 18,00 | 2,00 |  | 270 | 103 |
| \* | XUP3202 | 20,00 | 10,00 | 2,00 |  | 194 | 75 |
|  | XUP3201 | 20,00 | 20,00 | 2,00 |  | 302 | 115 |
| \* | XUP3203 | 20,00 | 20,00 | 2,00 |  | 300 | 114 |
| \* | XUP3215 | 20,00 | 30,00 | 2,00 |  | 410 | 155 |
| \* | XUP3209 | 20,00 | 40,00 | 2,00 |  | 518 | 195 |
| \* | XUP3259 | 25,00 | 15,00 | 2,00 |  | 275 | 105 |
| \* | XUP3252 | 25,00 | 25,00 | 2,00 |  | 383 | 145 |
| \* | XUP3207 | 25,00 | 45,00 | 2,00 |  | 599 | 225 |
| \* | XUP3312 | 30,00 | 20,00 | 2,00 |  | 356 | 135 |
| \* | XUP3315 | 30,00 | 20,00 | 3,00 |  | 518 | 133 |
| \* | XUP3314 | 30,00 | 30,00 | 2,00 | 0,50 | 464 | 174 |
| \* | XUP3316 | 30,00 | 30,00 | 3,00 |  | 680 | 173 |
| \* | XUP3317 | 30,00 | 50,00 | 3,00 |  | 1.004 | 254 |
|  | XUP3313 | 34,60 | 32,00 | 2,00 |  | 511 | 192 |
| \* | XUP3212 | 35,00 | 20,00 | 2,00 |  | 383 | 145 |
| \* | XUP3318 | 35,00 | 35,00 | 3,00 |  | 802 | 203 |
| \* | XUP3210 | 35,00 | 55,00 | 2,00 |  | 761 | 285 |
|  | XUP3415 | 40,00 | 25,00 | 2,00 | 0,20 | 464 | 175 |
| \* | XUP3409 | 40,00 | 25,00 | 3,00 |  | 680 | 174 |
| \* | XUP3411 | 40,00 | 30,00 | 3,00 |  | 761 | 193 |
|  | XUP3412 | 40,00 | 35,00 | 1,50 |  | 433 | 216 |
|  | XUP3402 | 40,00 | 40,00 | 3,00 |  | 923 | 233 |
| \* | XUP3408 | 40,00 | 40,00 | 4,00 |  | 1.210 | 231 |
| \* | XUP3211 | 40,00 | 60,00 | 3,00 |  | 1.247 | 313 |
| \* | XUP3453 | 45,00 | 25,00 | 3,00 |  | 721 | 183 |
| \* | XUP3452 | 45,00 | 45,00 | 2,00 |  | 707 | 265 |
| \* | XUP3526 | 50,00 | 20,00 | 2,00 |  | 464 | 175 |
| \* | XUP3507 | 50,00 | 25,00 | 4,00 |  | 994 | 191 |
| \* | XUP3510 | 50,00 | 50,00 | 3,00 |  | 1.166 | 293 |

**U-Profiler**

**U-Channels**

**U-Profile**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **R (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XUP3503 | 50,00 | 50,00 | 4,00 |  | 1.533 | 290 |
| \* | XUP3550 | 55,00 | 55,00 | 2,00 |  | 869 | 325 |
| \* | XUP3558 | 60,00 | 30,00 | 4,00 |  | 1.209 | 231 |
|  | XUP3570 | 60,00 | 40,00 | 3,00 |  | 1.085 | 273 |
| \* | XUP3574 | 60,00 | 40,00 | 4,00 |  | 1.426 | 271 |
| \* | XUP3576 | 60,00 | 60,00 | 3,00 |  | 1.409 | 353 |
| \* | XUP3575 | 70,00 | 20,00 | 3,00 |  | 842 | 214 |
|  | XUP3704 | 70,00 | 35,00 | 2,00 |  | 734 | 275 |
| \* | XUP3703 | 70,00 | 40,00 | 4,00 |  | 1.534 | 291 |
| \* | XUP3705 | 75,00 | 25,00 | 2,00 | 0,50 | 653 | 247 |
| \* | XUP3803 | 80,00 | 20,00 | 2,00 | 0,50 | 626 | 234 |
| \* | XUP3802 | 80,00 | 40,00 | 4,00 |  | 1.641 | 311 |
| \* | XUP3804 | 80,00 | 40,00 | 5,00 |  | 2.025 | 309 |
| \* | XUP3807 | 80,00 | 60,00 | 5,00 | 0,50 | 2.564 | 388 |
| \* | XUP3900 | 90,00 | 20,00 | 2,00 |  | 680 | 255 |
| \* | XUP4501 | Spec. |  |  |  | 3.655 | 547 |
| \* | XUP4001 | 100,00 | 40,00 | 4,00 |  | 1.858 | 351 |
| \* | XUP4110 | 110,00 | 40,00 | 4,00 |  | 1.965 | 371 |
| \* | XUP4202 | 120,00 | 40,00 | 5,00 | 0,50 | 2.564 | 388 |
| \* | XUP4203 | 120,00 | 60,00 | 5,00 |  | 3.104 | 468 |
| \* | XUP4204 | 125,00 | 50,00 | 5,00 |  | 2.907 | 135 |
| \* | XUP4304 | 130,00 | 40,00 | 4,00 |  | 2.281 | 411 |
| \* | XUP4404 | 140,00 | 40,00 | 3,00 |  | 1.733 | 433 |
| \* | XUP4600 | 140,00 | 60,00 | 5,00 |  | 3.374 | 508 |
| \* | XUP4003 | 150,00 | 50,00 | 5,00 |  | 3.240 | 489 |
| \* | XUP4500 | 150,00 | 75,00 | 8,00 | 5,00 | 6.163 | 578 |
|  | XUP4004 | 153,00 | 20,00 | 3,00 | Spec. | 1.113 | 379 |
| \* | XUP4865 | 180,00 | 65,00 | 5,00 |  | 4.050 | 609 |




**L-Profiler**

**L-Sections**

**L-Profile**


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **C (mm.)** | **T (mm.)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XSU3102 | 16,00 | 8,00 | 6,00 | 2,00 | 140 | 55 |
| \* | XSU3103 | 18,00 | 10,00 | 8,00 | 2,00 | 173 | 67 |
| \* | XSU3104 | 20,00 | 12,00 | 10,00 | 2,00 | 205 | 79 |
| \* | XSU3101 | 22,00 | 14,00 | 12,00 | 2,00 | 237 | 91 |
| \* | XSU3105 | 24,00 | 16,00 | 14,00 | 2,00 | 270 | 103 |

**Hatte Profiler**

**Top Hat Sections**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **C (mm.)** | **T (mm.)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XTH3204 | 24,00 | 10,00 | 11,00 | 1,50 | 166 | 83 |
| \* | XTH3102 | 45,00 | 19,00 | 20,00 | 2,00 | 426 | 160 |
| \* | XTH3103 | 55,00 | 24,00 | 25,00 | 2,00 | 534 | 200 |
| \* | XTH3104 | 65,00 | 29,00 | 30,00 | 2,00 | 642 | 240 |
| \* | XTH3105 | 94,00 | 25,00 | 34,00 | 2,00 | 755 | 282 |


**Hut Profile**

**Ligebenede Vinkler**

**Equal Angels**

**Gleichschenklige Winkel**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **R (Radius)** | **R1 (Radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XLV3110 | 10,00 | 10,00 | 3,00 |  |  | 138 | 40 |
| \* | XLV3108 | 10,00 | 10,00 | 2,00 |  |  | 97 | 39 |
| \* | XLV3148 | 15,00 | 15,00 | 1,50 |  |  | 115 | 59 |
| \* | XLV3149 | 15,00 | 15,00 | 2,00 |  |  | 151 | 59 |
| \* | XLV3157 | 15,00 | 15,00 | 3,00 |  |  | 219 | 59 |
| \* | XLV3206 | 20,00 | 20,00 | 1,50 |  |  | 156 | 79 |
| \* | XLV3200 | 20,00 | 20,00 | 2,00 |  |  | 205 | 79 |
| \* | XLV3208 | 20,00 | 20,00 | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 202 | 78 |
| \* | XLV3201 | 20,00 | 20,00 | 3,00 |  |  | 299 | 79 |
| \* | XLV3255 | 25,00 | 25,00 | 1,50 |  |  | 196 | 99 |
| \* | XLV3256 | 25,00 | 25,00 | 2,00 |  |  | 259 | 99 |
| \* | XLV3257 | 25,00 | 25,00 | 3,00 |  |  | 380 | 99 |
| \* | XLV3258 | 25,00 | 25,00 | 4,00 |  |  | 497 | 99 |
| \* | XLV3254 | 25,00 | 25,00 | 5,00 |  |  | 607 | 99 |
| \* | XLV3315 | 30,00 | 30,00 | 1,50 |  |  | 237 | 119 |
| \* | XLV3308 | 30,00 | 30,00 | 2,00 | 0,50 |  | 313 | 119 |
| \* | XLV3309 | 30,00 | 30,00 | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 310 | 118 |
| \* | XLV3313 | 30,00 | 30,00 | 3,00 |  |  | 462 | 119 |
| \* | XLV3307 | 30,00 | 30,00 | 4,00 |  |  | 605 | 119 |
|  | XLV3312 | 31,70 | 31,70 | 4,80 |  |  | 761 | 127 |
| \* | XLV3407 | 40,00 | 40,00 | 2,00 |  |  | 421 | 159 |
| \* | XLV3402 | 40,00 | 40,00 | 4,00 |  |  | 821 | 159 |
| \* | XLV3403 | 40,00 | 40,00 | 5,00 |  |  | 1.012 | 159 |
| \* | XLV3418 | 45,00 | 45,00 | 2,00 |  |  | 475 | 179 |
| \* | XLV3411 | 45,00 | 45,00 | 3,00 |  |  | 704 | 179 |
| \* | XLV3524 | 50,00 | 50,00 | 2,00 |  |  | 529 | 199 |
| \* | XLV3514 | 50,00 | 50,00 | 4,00 |  |  | 1.037 | 199 |
| \* | XLV3509 | 50,00 | 50,00 | 5,00 |  |  | 1.282 | 199 |
|  | XLV3503 | 50,00 | 50,00 | 6,00 | 6,00 |  | 1.523 | 197 |
| \* | XLV3513 | 50,00 | 50,00 | 6,00 |  |  | 1.523 | 199 |
| \* | XLV3523 | 50,00 | 50,00 | 2,85 |  |  | 747 | 199 |
| \* | XLV3525 | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 0,50 | 0,50 | 2.428 | 197 |
| \* | XLV3601 | 60,00 | 60,00 | 2,00 |  |  | 637 | 240 |
| \* | XLV3604 | 60,00 | 60,00 | 4,00 |  |  | 1.253 | 239 |
| \* | XLV3608 | 60,00 | 60,00 | 8,00 |  |  | 2.419 | 239 |
| \* | XLV3701 | 70,00 | 70,00 | 2,00 |  |  | 745 | 279 |
| \* | XLV3702 | 70,00 | 70,00 | 7,00 |  |  | 2.514 | 279 |
| \* | XLV3752 | 75,00 | 75,00 | 5,00 |  |  | 1.957 | 299 |
| \* | XLV3754 | 75,00 | 75,00 | 8,00 |  |  | 3.067 | 299 |
| \* | XLV3753 | 75,00 | 75,00 | 10,00 | 6,00 |  | 3.801 | 297 |

**Ligebenede Vinkler**

**Equal Angels**

**Gleichschenklige Winkel**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **R (Radius)** | **R1 (Radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XLV3806 | 80,00 | 80,00 | 6,00 |  |  | 2.495 | 320 |
| \* | XLV3930 | 90,00 | 90,00 | 3,00 | Spec. |  | 1.441 | 357 |
| \* | XLV4100 | 100,00 | 100,00 | 10,00 |  |  | 5.151 | 397 |

**Uligebenede Vinkler**

**Unequal Angels**

**Ungleichschenklige Winkel**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **R (radius)** | **R1 (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XUV3150 | 15,00 | 10,00 | 2,00 |  |  | 124 | 49 |
| \* | XUV3154 | 20,00 | 10,00 | 1,50 |  |  | 115 | 59 |
| \* | XUV3155 | 20,00 | 10,00 | 2,00 |  |  | 151 | 59 |
| \* | XUV3201 | 20,00 | 10,00 | 3,00 |  |  | 218 | 59 |
| \* | XUV3203 | 20,00 | 15,00 | 2,00 |  |  | 178 | 69 |
|  | XUV3253 | 25,00 | 6,00 | 2,00 |  |  | 156 | 61 |
| \* | XUV3249 | 25,00 | 10,00 | 2,00 |  |  | 178 | 69 |
| \* | XUV3209 | 25,00 | 15,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 299 | 79 |
|  | XUV3252 | 25,00 | 20,00 | 2,50 |  |  | 287 | 90 |
| \* | XUV3302 | 30,00 | 10,00 | 2,00 |  |  | 205 | 79 |
| \* | XUV3309 | 30,00 | 10,00 | 3,00 |  |  | 299 | 79 |
| \* | XUV3212 | 30,00 | 10,00 | 4,00 |  |  | 389 | 79 |
| \* | XUV3213 | 30,00 | 12,00 | 3,00 |  |  | 315 | 83 |
| \* | XUV3308 | 30,00 | 15,00 | 1,50 |  |  | 176 | 89 |
| \* | XUV3307 | 30,00 | 15,00 | 2,00 |  |  | 232 | 89 |
| \* | XUV3301 | 30,00 | 20,00 | 2,00 |  |  | 259 | 99 |
| \* | XUV3305 | 30,00 | 20,00 | 3,00 |  |  | 381 | 99 |
| \* | XUV3310 | 32,00 | 17,00 | 2,00 |  |  | 254 | 97 |
| \* | XUV3312 | 35,00 | 25,00 | 3,00 |  |  | 462 | 119 |
| \* | XUV3101 | 40,00 | 15,00 | 2,00 |  |  | 286 | 109 |
| \* | XUV3406 | 40,00 | 20,00 | 1,50 |  |  | 238 | 120 |
| \* | XUV3401 | 40,00 | 20,00 | 2,00 |  |  | 313 | 119 |
| \* | XUV3409 | 40,00 | 20,00 | 3,00 |  |  | 461 | 119 |
| \* | XUV3404 | 40,00 | 30,00 | 3,00 |  |  | 543 | 139 |
| \* | XUV3408 | 42,00 | 17,00 | 2,00 |  |  | 308 | 117 |
| \* | XUV3455 | 45,00 | 20,00 | 2,00 |  |  | 340 | 129 |
|  | XUV3457 | 45,00 | 30,00 | 2,00 |  |  | 394 | 149 |
| \* | XUV3459 | 45,00 | 30,00 | 4,00 |  |  | 767 | 149 |
| \* | XUV3516 | 50,00 | 20,00 | 2,00 |  |  | 367 | 139 |
| \* | XUV3517 | 50,00 | 20,00 | 3,00 |  |  | 542 | 139 |
| \* | XUV3505 | 50,00 | 25,00 | 2,00 |  |  | 394 | 149 |
| \* | XUV3509 | 50,00 | 25,00 | 3,00 |  |  | 583 | 149 |
| \* | XUV3504 | 50,00 | 25,00 | 5,00 |  |  | 945 | 149 |
| \* | XUV3510 | 50,00 | 30,00 | 2,00 |  |  | 421 | 159 |
| \* | XUV3520 | 50,00 | 30,00 | 3,00 |  |  | 623 | 159 |
| \* | XUV3521 | 50,00 | 30,00 | 4,00 |  |  | 821 | 159 |
|  | XUV3544 | 50,00 | 40,00 | 2,00 |  |  | 475 | 179 |
| \* | XUV3522 | 52,00 | 17,00 | 2,00 |  |  | 362 | 137 |
| \* | XUV3524 | 55,00 | 40,00 | 2,00 |  |  | 502 | 189 |
| \* | XUV3601 | 60,00 | 15,00 | 2,00 |  |  | 394 | 149 |
| \* | XUV3605 | 60,00 | 20,00 | 2,00 |  |  | 421 | 159 |

**Uligebenede Vinkler**

**Unequal Angels**

**Ungleichschenklige Winkel**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **R (radius)** | **R1 (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XUV3603 | 60,00 | 30,00 | 3,00 |  |  | 705 | 179 |
| \* | XUV3602 | 60,00 | 40,00 | 3,00 |  |  | 786 | 199 |
| \* | XUV3610 | 60,00 | 40,00 | 4,00 |  |  | 1.037 | 199 |
| \* | XUV3604 | 60,00 | 40,00 | 5,00 |  |  | 1.282 | 199 |
| \* | XUV3546 | 60,00 | 50,00 | 5,00 |  |  | 1.417 | 219 |
| \* | XUV3615 | 62,00 | 17,00 | 2,00 |  |  | 413 | 156 |
| \* | XUV3651 | 65,00 | 50,00 | 6,00 |  |  | 1.766 | 229 |
| \* | XUV3701 | 70,00 | 20,00 | 3,00 |  |  | 704 | 179 |
| \* | XUV3704 | 70,00 | 30,00 | 2,00 |  |  | 529 | 199 |
|  | XUV3703 | 70,00 | 50,00 | 5,00 | 2,00 |  | 1.555 | 238 |
| \* | XUV3754 | 75,00 | 50,00 | 5,00 |  |  | 1.620 | 249 |
| \* | XUV3753 | 75,00 | 50,00 | 8,00 |  |  | 2.527 | 249 |
| \* | XUV3779 | 80,00 | 30,00 | 3,00 |  |  | 867 | 219 |
| \* | XUV3800 | 80,00 | 40,00 | 3,00 |  |  | 947 | 239 |
| \* | XUV3801 | 80,00 | 40,00 | 4,00 |  |  | 1.253 | 239 |
| \* | XUV3901 | 90,00 | 50,00 | 6,00 |  |  | 2.171 | 280 |
| \* | XUV3902 | 90,00 | 60,00 | 4,00 | 4,00 |  | 1.586 | 298 |
| \* | XUV3940 | 100,00 | 40,00 | 4,00 |  |  | 1.469 | 279 |
| \* | XUV4001 | 100,00 | 50,00 | 3,00 |  |  | 1.191 | 300 |
| \* | XUV4007 | 100,00 | 50,00 | 5,00 |  |  | 1.957 | 299 |
| \* | XUV4006 | 100,00 | 50,00 | 6,00 |  |  | 2.333 | 299 |
| \* | XUV4003 | 100,00 | 50,00 | 8,00 | 4,00 |  | 3.076 | 298 |
| \* | XUV4005 | 100,00 | 65,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 4.199 | 327 |
|  | XUV4004 | 117,00 | 17,00 | 2,00 |  |  | 713 | 267 |
|  | XUV4010 | 117,00 | 50,00 | 3,00 | 7,00 |  | 1.357 | 331 |
| \* | XUV4014 | 120,00 | 60,00 | 5,00 |  |  | 2.362 | 359 |
| \* | XUV4024 | 130,00 | 65,00 | 10,00 | 5,00 | 1,00 | 5.009 | 387 |
|  | XUV4023 | 135,00 | 25,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 1.271 | 319 |
|  | XUV4040 | 140,00 | 40,00 | 4,00 |  |  | 1.901 | 359 |
|  | XUV4022 | 150,00 | 75,00 | 9,50 | 10,00 |  | 5.586 | 446 |
| \* | XUV3941 | 150,00 | 100,00 | 8,00 |  |  | 5.227 | 499 |

**H-Profiler**

**H-Sections**

**H-Profile**


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **R (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XHP3108 | 8,00 | 14,00 | 2,00 |  | 173 | 67 |
| \* | XHP3210 | 10,00 | 16,00 | 2,00 |  | 205 | 78 |
| \* | XHP3202 | 12,00 | 18,00 | 2,00 |  | 238 | 91 |
| \* | XHP3201 | 13,50 | 20,00 | 2,00 |  | 268 | 102 |
| \* | XHP3216 | 16,00 | 22,00 | 2,00 |  | 302 | 114 |
| \* | XHP3203 | 18,00 | 24,00 | 2,00 |  | 335 | 127 |
| \* | XHP3220 | 20,00 | 36,00 | 2,00 | 2,00 | 475 | 173 |
| \* | XHP3204 | 22,00 | 32,00 | 2,00 |  | 443 | 167 |
| \* | XHP3205 | 25,00 | 28,00 | 2,00 |  | 416 | 157 |
| \* | XHP3230 | 30,00 | 40,00 | 2,00 |  | 572 | 214 |

**Halvrunde Profiler**

**Half-Round Mouldings**

**Halb-Rund Profile**


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **R (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XHR3116 | 16,00 | 4,00 | 1,00 | 0,20 | 96 | 35 |
| \* | XHR3101 | 20,00 | 5,00 | 1,50 |  | 140 | 44 |
| \* | XHR3125 | 25,00 | 5,00 | 2,00 | 0,40 | 156 | 53 |
| \* | XHR3127 | 30,00 | 4,00 | 1,50 |  | 152 | 62 |
| \* | XHR3126 | 30,00 | 5,60 | 2,30 | 0,20 | 197 | 63 |
| \* | XHR3128 | 40,00 | 5,00 | 2,00 |  | 239 | 82 |
| \* | XHR3129 | 50,00 | 6,00 | 2,50 |  | 344 | 103 |
| \* | XHR3130 | 60,00 | 6,00 | 2,50 |  | 412 | 122 |

**System Profiler**

**System Sections**

**System Profile**


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XSR3102 | 24,80 | 24,80 | 1,80 | 637 | 177 |
| \* | XSR3103 | 24,80 | 24,80 | 1,80 | 540 | 137 |
| \* | XSR3104 | 24,80 | 24,80 | 1,80 | 430 | 98 |

**Ligebenede T-Profiler**

**Equal T-Sections**

**Gleichschenklige T-Profile**


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **R (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XLT3132 | 15,00 | 15,00 | 3,00 |  | 219 | 59 |
| \* | XLT3305 | 30,00 | 30,00 | 3,00 |  | 461 | 119 |
| \* | XLT3505 | 50,00 | 50,00 | 3,00 |  | 785 | 199 |
| \* | XLT3601 | 60,00 | 60,00 | 3,00 |  | 0,947 | 239 |
| \* | XLT3600 | 60,00 | 60,00 | 6,00 |  | 1.847 | 239 |
| \* | XLT3800 | 80,00 | 80,00 | 8,00 |  | 3.283 | 319 |

**Uligebenede T-Profiler**

**Unequal T-Sections**

**Ungleichschenklige T-Profile**


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **R (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XUT3100 | 12,00 | 15,00 | 2,00 |  | 135 | 53 |
| \* | XUT3153 | 15,00 | 20,00 | 2,00 |  | 178 | 69 |
| \* | XUT3301 | 20,00 | 30,00 | 3,00 |  | 380 | 99 |
| \* | XUT3303 | 30,00 | 40,00 | 3,00 |  | 543 | 139 |

**Z-Profiler**

**Z-Sections**

**Z-Profile**


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **C (mm.)** | **T (mm.)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XZP3105 | 7,00 | 10,00 | 15,00 | 2,00 | 151 | 59 |
| \* | XZP3120 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 2,00 | 248 | 95 |
| \* | XZP3103 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 2,00 | 248 | 95 |
| \* | XZP3124 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 2,00 | 356 | 135 |
|  | XZP3101 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 3,00 | 510 | 131 |
| \* | XZP3125 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 3,00 | 559 | 143 |
| \* | XZP3102 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 2,00 | 464 | 175 |
| \* | XZP3104 | 35,00 | 15,00 | 35,00 | 2,00 | 437 | 165 |
| \* | XZP3128 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 4,00 | 1.156 | 222 |
| \* | XZP3126 | 40,00 | 25,00 | 25,00 | 3,00 | 680 | 173 |

**Z-Profiler (Special)**

**Z-Sections (Special)**


**Z-Profile (Spezial)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **V (vinkel, angle, Winkel)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XSZ3101 | 40,00 | 20,00 | 2,00 | 18,00 | 0,424 | 161 |

**h-Profiler**

**h-Sections h-Profile**


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **C (mm.)** | **T (mm.)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XSH3106 | 15,00 | 8,00 | 8,50 | 2,00 | 148 | 58 |
| \* | XSH3105 | 20,00 | 10,00 | 11,00 | 2,00 | 200 | 77 |
| \* | XSH3101 | 25,00 | 12,00 | 13,50 | 2,00 | 251 | 96 |
| \* | XSH3102 | 30,00 | 16,00 | 16,00 | 2,00 | 313 | 119 |
| \* | XSH3103 | 35,00 | 20,00 | 18,50 | 2,00 | 375 | 142 |
| \* | XSH3104 | 40,00 | 25,00 | 21,00 | 2,00 | 443 | 167 |

**C-Profiler**


**Channels**

**C-Profile**


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **C (mm.)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XCP3101 | 20,00 | 9,00 | 2,00 | 6,00 | 227 | 87 |
| \* | XCP3125 | 25,00 | 10,00 | 2,00 | 7,00 | 275 | 105 |
| \* | XCP3130 | 30,00 | 12,00 | 2,00 | 7,50 | 329 | 125 |
| \* | XCP3135 | 35,00 | 20,00 | 2,00 | 8,00 | 448 | 169 |




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **R1 (radius)** | **R2 (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XFR3110 | 10,00 | 10,00 | 1,00 |  |  | 97 | 39 |
| \* | XFR3141 | 15,00 | 15,00 | 1,00 |  |  | 151 | 59 |
| \* | XFR3145 | 15,00 | 15,00 | 1,50 |  |  | 219 | 59 |
| \* | XFR3151 | 15,00 | 15,00 | 2,00 |  |  | 281 | 60 |
| \* | XFR3152 | 16,00 | 16,00 | 1,50 |  |  | 235 | 64 |
| \* | XFR3137 | 18,00 | 12,00 | 1,00 |  |  | 151 | 60 |
| \* | XFR3135 | 18,00 | 18,00 | 1,10 | Spec. |  | 189 | 70 |
| \* | XFR3210 | 20,00 | 10,00 | 1,50 | 1,50 |  | 216 | 57 |
| \* | XFR3153 | 20,00 | 15,00 | 2,00 |  |  | 335 | 69 |
| \* | XFR3200 | 20,00 | 20,00 | 1,50 |  |  | 300 | 79 |
| \* | XFR3201 | 20,00 | 20,00 | 2,00 |  |  | 389 | 79 |
| \* | XFR3207 | 20,00 | 20,00 | 3,50 |  |  | 624 | 79 |
| \* | XFR3304 | 24,00 | 24,00 | 1,50 |  |  | 365 | 96 |
| \* | XFR3250 | 25,00 | 15,00 | 2,00 |  |  | 389 | 80 |
| \* | XFR3230 | 25,00 | 10,00 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 335 | 69 |
| \* | XFR3257 | 25,00 | 25,00 | 1,50 | 2,00 | 0,50 | 372 | 97 |
| \* | XFR3252 | 25,00 | 25,00 | 2,00 |  |  | 497 | 99 |
| \* | XFR3258 | 25,00 | 25,00 | 3,00 |  |  | 713 | 99 |
| \* | XFR3309 | 30,00 | 15,00 | 2,00 |  |  | 443 | 90 |
| \* | XFR3306 | 30,00 | 20,00 | 2,00 |  |  | 497 | 99 |
| \* | XFR3307 | 30,00 | 30,00 | 1,50 |  |  | 462 | 119 |
| \* | XFR3301 | 30,00 | 30,00 | 2,00 |  |  | 605 | 119 |
|  | XFR3251 | 35,00 | 25,00 | 2,00 | 4,00 |  | 577 | 113 |
| \* | XFR3354 | 35,00 | 35,00 | 2,00 |  |  | 713 | 140 |
|  | XFR3404 | 40,00 | 12,00 | 3,50 | 1,00 |  | 848 | 102 |
| \* | XFR3412 | 40,00 | 15,00 | 2,00 |  |  | 551 | 109 |
|  | XFR3414 | 40,00 | 15,00 | 4,00 | 2,00 | 0,50 | 1.007 | 107 |
| \* | XFR3416 | 40,00 | 20,00 | 2,00 |  |  | 605 | 119 |
|  | XFR3413 | 40,00 | 20,00 | 3,00 |  |  | 875 | 120 |
| \* | XFR3409 | 40,00 | 30,00 | 2,00 |  |  | 713 | 139 |
|  | XFR3410 | 40,00 | 30,00 | 2,50 |  |  | 877 | 139 |
| \* | XFR3403 | 40,00 | 40,00 | 2,00 |  |  | 821 | 159 |
|  | XFR3417 | 40,00 | 40,00 | 2,00 | 3,00 |  | 800 | 155 |
|  | XFR3401 | 40,00 | 40,00 | 2,50 | 4,00 | 1,50 | 981 | 153 |
|  | XFR3402 | 40,00 | 40,00 | 2,50 |  |  | 1.013 | 159 |
| \* | XFR3405 | 40,00 | 40,00 | 3,00 |  |  | 1.199 | 159 |
| \* | XFR3406 | 40,00 | 40,00 | 4,00 |  |  | 1.555 | 160 |
| \* | XFR3452 | 45,00 | 15,00 | 2,00 |  |  | 605 | 119 |
| \* | XFR3456 | 45,00 | 30,00 | 2,00 |  |  | 767 | 149 |
| \* | XFR3451 | 45,00 | 45,00 | 2,00 |  |  | 929 | 179 |
|  | XFR3419 | 45,00 | 45,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1.771 | 178 |
| \* | XFR3455 | 50,00 | 15,00 | 1,50 |  |  | 502 | 130 |
| \* | XFR3457 | 50,00 | 15,00 | 3,00 |  |  | 956 | 130 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **R1 (radius)** | **R2 (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XFR3512 | 50,00 | 20,00 | 2,00 |  |  | 713 | 139 |
| \* | XFR3515 | 50,00 | 25,00 | 2,00 |  |  | 767 | 149 |
|  | XFR3525 | 50,00 | 25,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 1.118 | 149 |
| \* | XFR3505 | 50,00 | 30,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 821 | 158 |
|  | XFR3519 | 50,00 | 30,00 | 2,50 | 3,00 | 0,50 | 992 | 155 |
| \* | XFR3508 | 50,00 | 30,00 | 3,00 |  |  | 1.199 | 160 |
|  | XFR3509 | 50,00 | 40,00 | 2,50 |  |  | 1.148 | 179 |
| \* | XFR3503 | 50,00 | 40,00 | 3,00 |  |  | 1.361 | 179 |
| \* | XFR3517 | 50,00 | 50,00 | 2,00 |  |  | 1.037 | 200 |
| \* | XFR3522 | 50,00 | 50,00 | 3,00 |  |  | 1.523 | 200 |
| \* | XFR3514 | 50,00 | 50,00 | 4,00 |  |  | 1.987 | 199 |
| \* | XFR3520 | 55,00 | 55,00 | 2,00 |  |  | 1.145 | 219 |
| \* | XFR3605 | 60,00 | 20,00 | 2,00 |  |  | 821 | 160 |
|  | XFR3622 | 60,00 | 25,00 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 875 | 169 |
| \* | XFR3606 | 60,00 | 25,00 | 2,00 | 3,00 | 0,80 | 969 | 165 |
| \* | XFR3616 | 60,00 | 30,00 | 2,00 | 1,00 |  | 929 | 180 |
| \* | XFR3603 | 60,00 | 35,00 | 2,00 |  |  | 983 | 190 |
| \* | XFR3614 | 60,00 | 40,00 | 2,00 | 3,00 |  | 1.018 | 195 |
|  | XFR3607 | 60,00 | 40,00 | 2,50 |  |  | 1.283 | 199 |
| \* | XFR3618 | 60,00 | 40,00 | 3,00 |  |  | 1.523 | 200 |
| \* | XFR3611 | 60,00 | 40,00 | 4,00 |  |  | 1.987 | 200 |
| \* | XFR3609 | 60,00 | 45,00 | 2,00 |  |  | 1.091 | 210 |
| \* | XFR3604 | 60,00 | 60,00 | 2,00 |  |  | 1.253 | 239 |
| \* | XFR3602 | 60,00 | 60,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 1.847 | 239 |
| \* | XFR3608 | 60,00 | 60,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 1.847 | 231 |
| \* | XFR3613 | 60,00 | 60,00 | 4,00 |  |  | 2.419 | 239 |
|  | XFR3541 | 60,50 | 50,50 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2.727 | 219 |
| \* | XFR3601 | 63,50 | 63,50 | 3,30 | Spec. | Spec. | 2.114 | 253 |
|  | XFR3617 | 65,00 | 45,00 | 2,50 |  |  | 1.227 | 219 |
| \* | XFR3702 | 70,00 | 20,00 | 2,50 | 0,50 |  | 1.147 | 179 |
| \* | XFR3704 | 70,00 | 25,00 | 4,00 | 0,50 |  | 1.879 | 189 |
| \* | XFR3700 | 70,00 | 40,00 | 3,00 |  |  | 1.685 | 220 |
| \* | XFR3706 | 70,00 | 50,00 | 2,00 |  |  | 1.253 | 239 |
| \* | XFR3707 | 70,00 | 70,00 | 2,00 |  |  | 1.469 | 280 |
| \* | XFR3708 | 70,00 | 70,00 | 4,00 |  |  | 2.851 | 279 |
|  | XFR3705 | 75,00 | 50,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 3.098 | 247 |
| \* | XFR3820 | 80,00 | 20,00 | 2,00 |  |  | 1.037 | 200 |
| \* | XFR3825 | 80,00 | 25,00 | 3,00 |  |  | 1.604 | 210 |
| \* | XFR3830 | 80,00 | 30,00 | 2,00 |  |  | 1.145 | 220 |
|  | XFR3848 | 80,00 | 40,00 | 2,50 |  |  | 1.552 | 239 |
| \* | XFR3843 | 80,00 | 40,00 | 3,00 |  |  | 1.847 | 239 |
| \* | XFR3852 | 80,00 | 40,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1.828 | 235 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **T (mm.)** | **R1 (radius)** | **R2 (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XFR3841 | 80,00 | 80,00 | 4,00 |  |  | 3.283 | 320 |
|  | XFR3847 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 3.969 | 310 |
| \* | XFR4011 | 90,00 | 30,00 | 3,00 |  |  | 1.847 | 239 |
| \* | XFR4012 | 90,00 | 90,00 | 3,00 |  |  | 2.819 | 359 |
| \* | XFR4002 | 100,00 | 18,00 | 2,00 |  |  | 1.231 | 235 |
| \* | XFR4000 | 100,00 | 25,00 | 3,00 |  |  | 1.928 | 250 |
| \* | XFR4010 | 100,00 | 30,00 | 2,50 |  |  | 1.688 | 260 |
| \* | XFR4009 | 100,00 | 40,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1.823 | 276 |
| \* | XFR4014 | 100,00 | 40,00 | 3,00 |  |  | 2.171 | 279 |
| \* | XFR4003 | 100,00 | 40,00 | 4,00 |  |  | 2.851 | 280 |
| \* | XFR4004 | 100,00 | 50,00 | 3,00 |  |  | 2.333 | 299 |
| \* | XFR4001 | 100,00 | 50,00 | 4,00 |  |  | 3.067 | 300 |
| \* | XFR4008 | 100,00 | 50,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3.067 | 298 |
| \* | XFR4103 | 100,00 | 60,00 | 6,00 |  |  | 4.795 | 319 |
| \* | XFR4007 | 100,00 | 100,00 | 4,00 |  |  | 4.147 | 399 |
| \* | XFR4101 | 110,00 | 110,00 | 4,00 |  |  | 4.579 | 439 |
| \* | XFR3189 | 120,00 | 18,00 | 2,00 |  |  | 1.447 | 276 |
| \* | XFR4210 | 120,00 | 50,00 | 4,00 |  |  | 3.499 | 339 |
| \* | XFR4208 | 120,00 | 80,00 | 4,00 |  |  | 4.147 | 400 |
| \* | XFR4209 | 130,00 | 65,00 | 4,00 |  |  | 4.039 | 390 |
| \* | XFR4301 | 140,00 | 40,00 | 4,00 |  |  | 3.715 | 360 |
| \* | XFR4402 | 150,00 | 50,00 | 3,00 |  |  | 3.143 | 399 |
| \* | XFR4403 | 150,00 | 50,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 5.130 | 399 |
| \* | XFR4601 | 160,00 | 30,00 | 4,00 |  |  | 3.931 | 379 |
|  | XFR4650 | 200,00 | 40,00 | 4,00 | 0,30 | 0,30 | 5,011 | 479 |

**Firkantstænger**

**Square Bars**

**Viereck-Stangen**


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **R (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
|  | XFK3008 | 8,00 | 8,00 |  | 173 | 31 |
| \* | XFK3100 | 10,00 | 10,00 |  | 270 | 39 |
| \* | XFK3103 | 12,00 | 12,00 |  | 389 | 48 |
| \* | XFK3150 | 15,00 | 15,00 |  | 607 | 59 |
|  | XFK3201 | 20,00 | 20,00 | 1,00 | 1.078 | 78 |
| \* | XFK3205 | 22,00 | 22,00 | 0,40 | 1.307 | 87 |
| \* | XFK3250 | 25,00 | 25,00 |  | 1.687 | 99 |
| \* | XFK3301 | 30,00 | 30,00 |  | 2.430 | 119 |
|  | XFK3405 | 45,00 | 45,00 |  | 5.467 | 179 |
|  | XFK3500 | 50,00 | 50,00 |  | 6.749 | 199 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **R (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XFL3102 | 10,00 | 2,00 |  | 54 | 24 |
| \* | XFL3103 | 10,00 | 3,00 |  | 81 | 25 |
| \* | XFL3112 | 10,00 | 5,00 |  | 135 | 29 |
| \* | XFL3104 | 10,00 | 6,00 |  | 162 | 32 |
|  | XFL3108 | 11,70 | 3,90 | Spec. | 120 | 30 |
| \* | XFL3110 | 12,00 | 5,00 |  | 162 | 33 |
| \* | XFL3117 | 12,00 | 6,00 |  | 194 | 35 |
| \* | XFL3114 | 12,00 | 8,00 | 0,50 | 259 | 39 |
| \* | XFL3115 | 15,00 | 2,00 |  | 81 | 33 |
| \* | XFL3171 | 15,00 | 3,00 |  | 121 | 35 |
|  | XFL3122 | 15,00 | 3,00 | 0,50 | 121 | 35 |
| \* | XFL3123 | 15,00 | 5,00 |  | 202 | 40 |
| \* | XFL3124 | 15,00 | 8,00 |  | 324 | 45 |
| \* | XFL3125 | 15,00 | 10,00 |  | 405 | 49 |
|  | XFL3162 | 16,00 | 8,00 |  | 345 | 47 |
|  | XFL3178 | 17,40 | 4,00 |  | 188 | 42 |
| \* | XFL3200 | 20,00 | 2,00 |  | 108 | 43 |
| \* | XFL3205 | 20,00 | 3,00 |  | 162 | 46 |
| \* | XFL3203 | 20,00 | 5,00 |  | 270 | 50 |
|  | XFL3201 | 20,00 | 5,00 | 1,00 | 268 | 48 |
| \* | XFL3209 | 20,00 | 8,00 |  | 432 | 55 |
| \* | XFL3206 | 20,00 | 10,00 |  | 540 | 60 |
|  | XFL3213 | 21,60 | 8,00 |  | 466 | 59 |
|  | XFL3214 | 22,00 | 2,00 |  | 119 | 47 |
| \* | XFL3272 | 25,00 | 2,00 |  | 135 | 53 |
| \* | XFL3250 | 25,00 | 3,00 |  | 205 | 55 |
| \* | XFL3270 | 25,00 | 4,00 |  | 270 | 57 |
|  | XFL3219 | 25,00 | 4,00 | 2,00 | 261 | 55 |
| \* | XFL3253 | 25,00 | 5,00 |  | 337 | 60 |
|  | XFL3224 | 25,00 | 5,00 | 1,00 | 335 | 58 |
| \* | XFL3221 | 25,00 | 6,00 |  | 405 | 61 |
| \* | XFL3255 | 25,00 | 10,00 |  | 675 | 70 |
| \* | XFL3273 | 25,00 | 15,00 |  | 1.012 | 79 |
| \* | XFL3275 | 25,00 | 20,00 | 0,40 | 1.350 | 89 |
|  | XFL3519 | 25,00 | 50,00 | 1,00 | 3.373 | 148 |
| \* | XFL3277 | 29,70 | 14,35 | 5,00 | 1.093 | 80 |
| \* | XFL3302 | 30,00 | 2,00 |  | 162 | 63 |
|  | XFL3313 | 30,00 | 2,50 |  | 202 | 64 |
| \* | XFL3315 | 30,00 | 3,00 | 0,60 | 242 | 65 |
| \* | XFL3303 | 30,00 | 4,00 |  | 324 | 68 |
| \* | XFL3304 | 30,00 | 6,00 |  | 486 | 72 |
| \* | XFL3309 | 30,00 | 8,00 |  | 648 | 75 |
| \* | XFL3301 | 30,00 | 10,00 |  | 810 | 80 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **R (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XFL3314 | 30,00 | 12,00 |  | 972 | 83 |
|  | XFL3318 | 34,40 | 8,00 |  | 743 | 84 |
| \* | XFL3523 | 35,00 | 2,00 | 1,00 | 188 | 73 |
| \* | XFL3366 | 35,00 | 15,00 |  | 1.417 | 100 |
|  | XFL3371 | 39,00 | 4,00 |  | 421 | 85 |
| \* | XFL3411 | 40,00 | 2,00 |  | 216 | 83 |
| \* | XFL3406 | 40,00 | 3,00 |  | 324 | 86 |
| \* | XFL3403 | 40,00 | 4,00 |  | 432 | 87 |
| \* | XFL3405 | 40,00 | 5,00 |  | 540 | 90 |
| \* | XFL3410 | 40,00 | 6,00 | 0,50 | 648 | 92 |
| \* | XFL3414 | 40,00 | 10,00 |  | 1.080 | 100 |
| \* | XFL3416 | 40,00 | 12,00 |  | 1.296 | 103 |
| \* | XFL3409 | 40,00 | 20,00 |  | 2.160 | 119 |
|  | XFL3423 | 41,00 | 7,00 | 2,00 | 766 | 93 |
| \* | XFL3420 | 45,00 | 3,00 |  | 364 | 96 |
| \* | XFL3425 | 45,00 | 4,00 |  | 486 | 98 |
| \* | XFL3446 | 45,00 | 5,00 |  | 607 | 99 |
| \* | XFL3431 | 45,00 | 6,00 |  | 729 | 102 |
| \* | XFL3427 | 45,00 | 8,00 |  | 972 | 105 |
| \* | XFL3428 | 45,00 | 20,00 |  | 2.430 | 129 |
| \* | XFL3429 | 45,00 | 30,00 |  | 3.645 | 149 |
| \* | XFL3518 | 50,00 | 2,00 |  | 270 | 104 |
| \* | XFL3520 | 50,00 | 3,00 |  | 405 | 106 |
| \* | XFL3505 | 50,00 | 4,00 |  | 540 | 107 |
| \* | XFL3509 | 50,00 | 5,00 |  | 675 | 109 |
| \* | XFL3503 | 50,00 | 6,00 |  | 810 | 112 |
| \* | XFL3510 | 50,00 | 8,00 |  | 1.080 | 115 |
| \* | XFL3511 | 50,00 | 10,00 |  | 1.350 | 119 |
| \* | XFL3512 | 50,00 | 12,00 |  | 1.620 | 124 |
| \* | XFL3515 | 50,00 | 15,00 |  | 2.025 | 129 |
| \* | XFL3516 | 50,00 | 25,00 |  | 3.375 | 150 |
| \* | XFL3531 | 50,00 | 30,00 | 0,50 | 4.049 | 159 |
| \* | XFL3530 | 50,00 | 35,00 |  | 4.725 | 170 |
| \* | XFL3612 | 60,00 | 35,00 |  | 5.669 | 189 |
| \* | XFL3532 | 50,00 | 40,00 | 0,50 | 5.399 | 179 |
| \* | XFL3555 | 55,00 | 3,00 |  | 445 | 116 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **R (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
|  | XFL3554 | 55,00 | 6,00 |  | 891 | 121 |
| \* | XFL3558 | 55,00 | 20,00 | 0,50 | 2.970 | 149 |
|  | XFL3559 | 59,00 | 8,00 | 0,80 | 1.262 | 132 |
| \* | XFL3608 | 60,00 | 3,00 |  | 486 | 126 |
| \* | XFL3600 | 60,00 | 5,00 |  | 810 | 130 |
| \* | XFL3611 | 60,00 | 8,00 |  | 1.296 | 135 |
| \* | XFL3602 | 60,00 | 10,00 |  | 1.620 | 139 |
| \* | XFL3613 | 60,00 | 15,00 |  | 2.430 | 149 |
| \* | XFL3606 | 60,00 | 20,00 |  | 3.240 | 159 |
| \* | XFL3553 | 65,00 | 5,00 |  | 877 | 139 |
| \* | XFL3650 | 65,00 | 10,00 |  | 1.755 | 150 |
| \* | XFL3655 | 65,00 | 20,00 | 0,50 | 3.509 | 169 |
| \* | XFL3703 | 70,00 | 3,00 |  | 567 | 145 |
|  | XFL3701 | 70,00 | 4,00 | 0,50 | 755 | 147 |
| \* | XFL3710 | 70,00 | 10,00 |  | 1.890 | 159 |
| \* | XFL3700 | 70,00 | 25,00 |  | 4.725 | 189 |
| \* | XFL3735 | 70,00 | 35,00 |  | 6.615 | 210 |
| \* | XFL3743 | 75,00 | 4,00 |  | 810 | 157 |
| \* | XFL3753 | 75,00 | 5,00 |  | 1.012 | 159 |
| \* | XFL3756 | 75,00 | 10,00 |  | 2.025 | 169 |
| \* | XFL3755 | 75,00 | 15,00 |  | 3.037 | 179 |
| \* | XFL3725 | 75,00 | 25,00 |  | 5.062 | 200 |
|  | XFL3813 | 80,00 | 2,00 |  | 432 | 163 |
|  | XFL3805 | 80,00 | 4,50 |  | 972 | 168 |
| \* | XFL3808 | 80,00 | 5,00 |  | 1.080 | 169 |
| \* | XFL3811 | 80,00 | 6,00 |  | 1.296 | 171 |
| \* | XFL3802 | 80,00 | 8,00 |  | 1.728 | 175 |
| \* | XFL3810 | 80,00 | 10,00 |  | 2.160 | 179 |
| \* | XFL3807 | 80,00 | 15,00 |  | 3.240 | 189 |
| \* | XFL3809 | 80,00 | 20,00 |  | 4.320 | 200 |
| \* | XFL3814 | 80,00 | 25,00 | 1,00 | 5.398 | 208 |
| \* | XFL3830 | 80,00 | 30,00 | 0,50 | 6.479 | 219 |
| \* | XFL3840 | 80,00 | 40,00 | 0,50 | 8.639 | 239 |
|  | XFL3860 | 85,00 | 4,75 | 0,50 | 1.090 | 179 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **R (radius)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
|  | XFL3861 | 88,00 | 4,40 | 0,50 | 1.045 | 184 |
| \* | XFL3905 | 90,00 | 5,00 |  | 1.215 | 190 |
| \* | XFL3903 | 90,00 | 10,00 | 0,50 | 2.429 | 199 |
| \* | XFL3901 | 90,00 | 20,00 |  | 4.860 | 220 |
| \* | XFL3904 | 90,00 | 35,00 |  | 8.504 | 249 |
| \* | XFL4022 | 100,00 | 5,00 |  | 1.350 | 209 |
| \* | XFL4016 | 100,00 | 6,00 |  | 1.620 | 212 |
| \* | XFL4013 | 100,00 | 8,00 |  | 2.160 | 216 |
| \* | XFL4003 | 100,00 | 10,00 |  | 2.700 | 219 |
| \* | XFL4012 | 100,00 | 12,00 |  | 3.240 | 224 |
| \* | XFL4005 | 100,00 | 20,00 |  | 5.400 | 240 |
| \* | XFL4004 | 100,00 | 25,00 |  | 6.750 | 249 |
| \* | XFL4010 | 110,00 | 3,00 | 0,50 | 890 | 225 |
| \* | XFL4018 | 110,00 | 5,00 |  | 1.485 | 230 |
| \* | XFL4011 | 110,00 | 10,00 | 0,50 | 2.968 | 238 |
| \* | XFL4014 | 110,00 | 20,00 | 0,50 | 5.938 | 258 |
| \* | XFL4017 | 110,00 | 35,00 |  | 10.394 | 289 |
| \* | XFL4122 | 120,00 | 10 |  | 3.238 | 259 |
| \* | XFL4125 | 120,00 | 30,00 |  | 9.718 | 298 |
| \* | XFL4121 | 125,00 | 5,00 | 0,50 | 1.684 | 259 |
| \* | XFL4252 | 125,00 | 10,00 | 0,80 | 3.374 | 269 |
| \* | XFL4251 | 125,00 | 12,00 | 0,50 | 4.049 | 273 |
| \* | XFL4253 | 125,00 | 15,00 |  | 5.062 | 279 |
| \* | XFL4254 | 125,00 | 20,00 |  | 6.750 | 289 |
| \* | XFL4308 | 130,00 | 8,00 | 0,50 | 2.808 | 275 |
| \* | XFL4320 | 130,00 | 20,00 | 0,50 | 7.018 | 298 |
| \* | XFL4405 | 135,00 | 4,75 | 0,50 | 1.731 | 279 |
| \* | XFL4421 | 140,00 | 20,00 |  | 7.560 | 320 |
| \* | XFL4502 | 150,00 | 10,00 |  | 4.050 | 320 |
| \* | XFL4127 | 150,00 | 12,00 |  | 4.860 | 324 |
| \* | XFL4501 | 150,00 | 15,00 | 0,50 | 6.075 | 329 |
| \* | XFL4503 | 150,00 | 25,00 |  | 10.125 | 350 |
| \* | XFL4504 | 150,00 | 30,00 |  | 12.149 | 359 |
|  | XFL4602 | 160,00 | 4,75 | 0,50 | 2.051 | 329 |
| \* | XFL4601 | 160,00 | 10,00 | 2,00 | 4.311 | 337 |
| \* | XFL4620 | 160,00 | 20,00 | 0,50 | 8.639 | 359 |
| \* | XFL4610 | 180,00 | 10,00 | 0,50 | 4.860 | 380 |
| \* | XFL4611 | 200,00 | 10,00 |  | 5.400 | 420 |
| \* | XFL5010 | 210,00 | 4,00 |  | 2.267 | 427 |

**W-Profiler**

**W-Sections**

**W-Profile**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Varenummer**  **Article**  **Warennummer** | **A (mm.)** | **B (mm.)** | **C (mm.)** | **T (mm.)** | **Gram/m.** | **Perimeter**  **Abwicklung** |
| \* | XSW3103 | 12,50 | 8,00 | 4,00 | 1,50 | 130 | 66 |